Tuletundlikkuse klassifitseerimisaruanne
Nr 12685C

Klassifitseerimisaruande omanik
ALUTHERMO S.A.
Rue Principale 93b
B-4790 BURG-REULAND
BELGIA

Sissejuhatus
Käesolevas klassifitseerimisaruandes on määratletud tootele „Aluthermo Quattro” antud klassifikatsioon vastavalt standardis EN 13501-1:2002 täpsustatud protseduuridele: Ehitustoodete ja ehitusdetailide tulepüsivusklassid – osa 1: Klassifitseerimine vastavalt tuletundlikkuse katsete tulemustele.

Käesolevas klassifitseerimisaruandes on 5 lehekülge

Klassifitseerimisaruanne nr 12685C
Lk 2 (5)

1. KLASSIFITSEERITAVA TOOTE ANDMED

a) Liik ja lõppkasutustingimused
Toode „Aluthermo Quattro” on määratletud kui „paindlik soojusisolatsioon”. Selle klassifitseerimine kehtib järgnevatele lõppkasutustingimustele: „Kasutatakse katuste ja seinte soojusisolatsiooniks”.

b) Kirjeldus
Toode „Aluthermo Quattro”, mitmekihiline, peegeldav ja pooljäik isolatsioonivaht koosneb järgmistest kihtidest:

1.	Poleeritud ja oksüdeerumisvastase töötlusega alumiiniumfooliumi kiht, 30 mikroni paksune, nitrotsellulooslakiga: 81 g/m2	
2.	Kärgstruktuuriga kiht, tuldtõkestavasse polüetüleeni suletud kuiva õhu mullid, 150 mikroni paksune, läbimõõt 10 mm, kõrgus 4 mm: 138 g/m2	
3.	Alumiiniumfooliumi kiht, 10 mikroni paksune, mõlemalt poolt PE kattega: 108 g/m2	
4.	Tuldtõkestav ja vett tõrjuv polüetüleenvaht, 3 mm paksune, 
 tihedus 25 kg/m3: 75 g/m2	
5.	Alumiiniumfooliumi kiht, identne 3-le.	
6.	Polüetüleeni õhumullidega kiht, identne 2-le.	
7.	Alumiiniumfooliumi kiht, identne 1-le.	

	Nominaalväärtused	
Kogupaksus (mm)	10	
Kogumass ühiku pindala kohta (g/m²)	729	

Paigaldus ja kinnitamine: toode kruviti 12 mm paksuse ja 870 kg/m3 tihedusega kaltsiumsilikaatplaadi külge. Toodet katsetati ilma ühenduskohtadeta. Fooliumiservad ja nurkliide kaitsti alumiiniumfooliumiga. Vt lisa 1.

2. KLASSIFIKATSIOONI ALUSEKS OLEVAD KATSEARUANDED JA -TULEMUSED

a) Katsearuanded
Laboratooriumi nimi	Tellija nimi	Katsearuande nr	Katsemeetod
	
WFRGENT N.V.
Ghent, Belgia	ALUTHERMO S.A.	12685A	EN 13823
(Veebruar 2002)	
WFRGENT N.V.
Ghent, Belgia	ALUTHERMO S.A.	12685B	EN ISO 11925-2
(Veebruar 2002)	

Klassifitseerimisaruanne nr 12685C
Lk 3 (5)

b) Katsetulemused
			Tulemused	
Kriteeriumid 
klassile B-s1, d0	
Katsemeetod	
Parameeter	
Katsete arv	
Püsivad parameetrid
Keskväärtus	
Vastavus-parameetrid		
					Püsivad parameetrid	Vastavus-parameetrid	
EN ISO 11925-2 (*)
30s leegi rakendamine: Kokkupuude pinnaga
-	esikülg 
Kokkupuude servaga
- esikülg	

Fs ≤ 150mm
Süütamise filterpaber

Fs ≤  150mm
Süütamise filterpaber	

6

6	

(-)
(-)

(-)
(-)	

Jah
Ei

Jah
Ei	

(-)
(-)

(-)
(-)	

Jah
Ei

Jah
Ei	
EN 13823	FIGRA0,2MJ (W/s)
FIGRA0,4MJ (W/s)
LFS<edge
THR600s (MJ)
SMOGRA (m2/s2)
TSP600s (m2)
Põlevad tilgad/osakesed
f<10s
f>10s	

3	31
(-)
(-)
2,6
1
30

(-)
(-)	(-)
(-)
Jah
(-)
(-)
(-)

Jah
Ei	≤ 120
(-)
(-)
≤ 7,5
≤ 30
< 50

(-)
(-)	(-)
(-)
Jah
(-)
(-)
(-)

Jah
Ei	
(-) Ei rakendatud
(*) Materjal ei sulanud ega tõmbunud eelpõletusahjus eemale.

3. KLASSIFIKATSIOON JA OTSENE KASUTUSALA

a)	Viide ja otsene kasutusala
Käesolev klassifikatsioon on teostatud kooskõlas EN 13501-1: 2002 standardi punktiga 10.6.

b)	Klassifikatsioon
Toode „Aluthermo Quattro” klassifitseeritakse vastavalt selle põlemiskäitumisele järgnevalt:

Põlemiskäitumine	Suitsu eraldumine	Põlevad tilgad	
B	s1	d0	

Klassifitseerimisaruanne nr 12685C
Lk 4 (5)

c)	Kasutusala

§1b kirjeldatud toote klassifikatsioon kehtib järgmistele lõppkasutustingimustele:

•	Kinnitamine ja alused: kruvitakse mis tahes alusele, mille tulepüsivus on A2 või parem ning tihedus on võrdne või suurem kui 870 kg/m3 ja paksus võrdne või suurem kui 11 mm. 
•	Ilma tühimiketa
•	Ilma liitekohtadeta
•	Lõikeservade ja nurkliidese kaitsega.

Klassifikatsioon kehtib järgmiste tooteparameetrite puhul:
•	Nominaalpaksus: 10 mm
•	Nominaalmass ühiku pindala kohta: 729 g/m2

4. PIIRANGUD

EN 13501-1 (Veebruar 2002) standardi väljastamise ajal ei tehtud mingit otsust seoses klassifitseerimisaruande kehtivusega.

5. HOIATUS

Käesolev klassifitseerimisaruanne pole tüübikinnitus ega sisalda toote sertifitseerimist.
Järgnev teadaanne on lisatud vastavalt Tuleohutuse Osarühma (Fire Sector Group) soovitusele 001rev2:
„Käesolevas aruandes olevale tootele määratud klass vastab sertifitseerimisorgani vastavusdeklaratsioonile vastavuse tõendamise süsteemi 1 kohaselt ja CE-vastavusmärgise raames ehitustoodete direktiivi alusel, kuna proovivõtt toimus teavitatud asutuse poolt.”

Aruanne	Nimi	Allkiri (*)	Kuupäev	
Koostaja	Ing. Frans DUTRIEUE	(Allkiri)	16. aprill 2007	
Ülevaataja	Prof. Dr. Ir. Paul VANDEVELDE	(Allkiri)	16. aprill 2007	
(*) "WFRGENT N.V." nimel	
EN 13501-1 B-C-D WG 2E*
Käesolev dokument on käesoleva klassifitseerimisaruande originaalversioon ja on kirjutatud inglise keeles.
Käesolevat aruannet võib kasutada väljaannetes üksnes sõna-sõnalt ja tervikuna. - Teatud tekstide avaldamiseks, milles mainitakse käesolevat aruannet, tuleb eelnevalt küsida meie luba.
Klassifitseerimisaruanne nr 12685C
Lk 5 (5)

Lisa 1

Paigalduse kirjeldus (*)

Lühike tiib

Pikk tiib