## Slide 2: Asutatud vastamaks vajadusele uute toodete järele, milles on ühendatud head soojustusomadused, kompaktne suurus, paigaldusmugavus ja kohandatavus. Põhimõiste: “Soojusisolatsioon peegelduse kaudu” Peamised tooted:  Õhukesed peegeldavad isolatsioonimaterjalid, mis vastavad kõrgeimatele standarditele: Aluthermo® Quattro® (Patenditaotlus registreeritud 2004) Aluthermo® Optima® (Patenditaotlus registreeritud 2013) Aluthermo® Densima® (Patenditaotlus registreeritud 2013)  Õhuke, peegeldav ja hingav aluskate: Roofreflex® Aluthermo SA on üks Euroopa turuliidreid, viimaste aastate jooksul on müüdud rohkem kui 15 000 000 m². See tähendab enam kui 150 000 rahulolevat klienti.
ETTEVÕTE

## Slide 3: Aluthermo® Quattro – 10 mm Esimene õhuke, mitmekülgselt peegeldav mitmekihiline soojustussüsteem, mille kõik pinnad on täielikult termokeevitatud
TOOTE AJALUGU

## Slide 4: Aluthermo® Densima – 37 mm Soojustus, aurutõke ja hingav aluskate kombineeritud ühte tootesse. Muudetud paksemaks, et vastata Euroopa standarditele, on see ideaalne soojustusmaterjal katuse renoveerimisel.
TOOTE AJALUGU

## Slide 5: Aluthermo® Optima – 42 mm Peegeldav soojustusmaterjal, mis on muudetud paksemaks, et vastata Euroopa standarditele; peamiselt kasutatakse katustel aurutõkkena.
TOOTE AJALUGU

## Slide 6: Roofreflex® - 37 mm Soojustav, peegeldav ja hingav katuse aluskate, hea auruläbivusega.
TOOTE AJALUGU

## Slide 7
Soojusjuhtivus:
Soojuse edasikandumine ühelt kehalt teisele otsekontakti kaudu
Konvektsioon:
Temperatuurierinevusest tingitud õhu liikumine.
Soojuskiirgus:
Soojuse edasikandumine infrapunakiirgusega ilma otsekontaktita kehade vahel.
Niiskus:
Mida niiskem on õhk, seda rohkem energiat see juhib
TOIMIVUS

## Slide 8: Kuumutuskambri või kuumutusplaadi katse: R= δ/λ Ametlik katsemeetod peegeldavale soojusisolatsioonile (EN iso 6946=>16012) Mida see tähendab? Millised on tulemused? Õhukese peegeldava soojusisolatsiooni uuringuprogrammi käivitamine Kohapealne katsemeetod: Mida võime oodata?  2 võimalust:  Õhuke peegeldav soojustus iseseisva tootena: Aluthermo Quattro® või Densima®  Õhuke peegeldav soojustus koos täiendava soojustusega: Aluthermo Optima® või Roofreflex®
U-ARV

## Slide 9
Aluthermo® Quattro: CE-vastavusmärgistusega.
RWTH Germany uuringu kohaselt saavutab Aluthermo Quattro® samaväärse soojustakistuse R 5,70 m².K/W.
Sheffield Hallam University uuringu kohaselt on Aluthermo Quattro® vähemalt samaväärne 200mm klaasvill-soojustusega.
RWTH uuring
CIM uuring
Toimivusdeklaratsioon
ALUTHERMO® QUATTRO SERTIFITSEERIMINE

## Slide 10
ALUTHERMO® DENSIMA SERTIFITSEERIMINE
Aluthermo® Densima: CE-vastavusmärgistusega.
Tuumikmaterjali soojustakistus:
Soojustakistus paigaldamisel hingava aluskattena 2 õhukihi vahele, ventileeritud välisõhu ja mitteventileeritud siseõhu kihiga
Toimivusdeklaratsioon
EN12667: R = 1,02 m².K/W
EN16012: R = 1,77 m².K/W

## Slide 11
 Aluthermo Optima®: CE-vastavusmärgistusega.
 Vastavalt Saksamaa IBP Fraunhoferi Ehitusfüüsika Instituudi uuringule on 2 õhuava vahele paigaldatud Aluthermo Optima® soojustakistus 2,37 m².K/W. (EN 16012).
IBP Fraunhoferi uuring
ALUTHERMO OPTIMA SERTIFITSEERIMINE
Toimivusdeklaratsioon

## Slide 12
Roofreflex®: CE-vastavusmärgistusega.
Tuumikmaterjali soojustakistus:
Toimivusdeklaratsioon
ROOFREFLEXI SERTIFITSEERIMINE
EN12667: R = 1,00 m².K/W

## Slide 13
TESTITULEMUSED REAALSUSES
PRAGMAATILINE LÄHENEMINE
Erinevalt juhtivuslike soojuskadude mõõtmisest, mis ei ole õhukese peegeldava soojustuse puhul kohaldatav ja mida väljendatakse teoreetilise väärtusega R (soojustakistus), on ALUTHERMO keskendunud erinevat tüüpi soojustuste jõudluse määratlemisele reaalsema näitaja põhjal, milleks on energiakulu mõõtmine.
Põhimõte on väga lihtne: mõõdetakse energiat, mis on vajalik võrdlustemperatuuri (21 C) säilitamiseks soojustatud konstruktsioonis nii ALUTHERMO® soojustuse kui ka tavalise soojustuse puhul talvetingimustes.
Katuse konstruktsioon (1) soojustusega Aluthermo Quattro (2), Aluthermo Optima (3), Aluthermo Densima (4) ja 200mm klaasvill soojusjuhtivusega λ 0.040 W/m.K (5).

## Slide 14
TESTITULEMUSED REAALSUSES
OBJEKTIIVSED NÄIDUD JA SELGED TULEMUSED
Konstruktsioon asetati katsekambrisse talviste temperatuuride kätte –5 °C, 0 °C ja 5 °C ning samal ajal säilitati konstruktsioonis ühtlast sisetemperatuuri 21 °C. Seejärel mõõdeti ja võrreldi 21 °C sisetemperatuuri säilitamiseks kuluvat energiahulka.
Kokkuvõtteks saab öelda, et õhuke peegeldav soojustus Aluthermo® pakub tegelikes kasutustingimustes selgelt suuremat jõudlust kui tavaline soojustus.

## Slide 15
TERMOPILDISTAMINE
Luksemburgis ehitatud madalenergiamaja analüüs:
 15 cm EPS’iga soojustatud sein
 Aluthermo® Quattro’ga soojustatud katus

## Slide 16
ALUTHERMO JA EPC
Ainuke hea lähenemine meie õhukese, peegeldava soojustuse energiatõhususe mõõtmiseks!
ALUTHERMO® JA EPC: SELGED TULEMUSED:
Vastavalt uuele Euroopa standardile EN16012, on ALUTHERMO OPTIMA tõestatud soojustakistus R=2,37 m².K/W (*). Seega oleme välja toonud 4 EPC sertifikaati :
EPC soojustamata katusega hoonele.
EPC 240 MM TSELLULOOSIGA soojustatud katuse puhul (R=6 m²K/W).
EPC samale hoonele, millel on katuse soojustusena üksnes ALUTHERMO OPTIMA (R=2,37 m²K/W vastavalt standardile EN 16012).
EPC samale hoonele, millel katuse soojustusena on ALUTHERMO OPTIMA kombineeritud 60 MM mineraalvillaga.

## Slide 17
ALUTHERMO JA EPC
KOKKUVÕTE
Soojustamata katusega võrreldes tasub katuse soojustamine ALUTHERMO OPTIMA’ga ennast ära u 3 aastaga.
EPC kohaselt oli üksnes ALUTHERMO OPTIMA’ga soojustatud hoone hinnanguline tarbimine vaid 7 kWh/m²/aastas kõrgem kui 240 MM TSELLULOOSIGA soojustatud hoone energiatarbimine.
Antud hoone EPC saavutab sama klassifikatsiooni B nii ALUTHERMO OPTIMA kui ka 240 MM paksuse soojustuse puhul.
Selle hinnangu põhjal piisab täiendamisest 60 MM mineraalvillaga, et saavutada sama energiatarbimine nagu 240 MM TSELLULOOSIGA soojustuse puhul.
TULEMUSED | SOOJUSTAMATA KATUS | TSELLULOOS 240 MM R = 6 | ALUTHERMO OPTIMA 42 MM R = 2,37 | ALUTHERMO OPTIMA + 60 MM MINERAALVILL R = 4
Arvestuslik energiatarbimine | KLASS D | KLASS B | KLASS B | KLASS B
Hoone küttevajadus | 172 kWh/m²/aastas | 66 kWh/m²/aastas | 73 kWh/m²/aastas | 66 kWh/m²/aastas

## Slide 18
Ehitustööstuses:
Katusel väljastpoolt
Katusel seestpoolt
Seintel
Põrandatel
Millise ALUTHERMO® toote peaksin valima, mis vastaksid minu vajadustele?
KASUTUSVÕIMALUSED
Clear Guideline

## Slide 19
Eelised:
 Katuse aluskate, soojustus ja aurutõke kõik ühes.
 Sarikate paksus ja vahekaugus ei oma tähtsust.
 Siselage ei ole renoveerimisel vaja lõhkuda.
 Ei nihku paigast ega vaju.
KATUSE SOOJUSTAMINE VÄLJASTPOOLT
Aluthermo® Quattro või Densima

## Slide 20
OLE HOOLIKAS
Aluthermo® Quattro või Densima

## Slide 21
 Katuse renoveerimine väljastpoolt
KATUSE SOOJUSTAMINE VÄLJASTPOOLT
Roofreflex®

## Slide 22
Eelised:
 Soojustus ja aurutõke ühekorraga.
 Sarikate paksus ja nende vaheline kaugus ei oma tähtsust.
 Niiskuskindel isegi ilma katuse aluskatteta.
 Lisakõrgus ja ruum Teie pööningul.
KATUSE SOOJUSTAMINE SEESTPOOLT
Aluthermo® Quattro või Optima

## Slide 23
OLE HOOLIKAS
Aluthermo® Quattro või Optima

## Slide 24
SEINTE SOOJUSTUS
Eelised:
 Võimaldab säästa eluruumi.
 Võimaldab soojustada seinu seestpoolt, kui väljastpoolt soojustamine pole võimalik.
 Ei nihku paigast ega vaju.
Aluthermo® Quattro

## Slide 25
PÕRANDA TASANDUSKIHI ALL
Aluthermo® Quattro

## Slide 26
MUUD KASUTUSVÕIMALUSED PÕRANDAL
TÕSTETUD PUITPÕRAND
TEOSTUS KOOS PÕRANDAKÜTTEGA
PUITPÕRANDA ALL
 Väga hea löökmüra summutamine.
 Soojuse jaotuvus.
 Avaram eluruum.
Aluthermo® Quattro

## Slide 27
MUUD KASUTUSVÕIMALUSED TÖÖSTUSES
Ja palju muud!

## Slide 28
LAHENDUS MONUMENTAALEHITISTE PUHUL
FRIES PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM - Holland
ARGENTEUIL KUNINGLIK MÕIS - Belgia
HOF VAN CORTENBACH - Belgia

## Slide 29
Aluthermo®
TÕESTATUD TEHNOLOOGIA

## Slide 30
 Ökonoomne
 Vähendatud paksus
 Vähendatud kaal, võtab hoiustamisel
vähe ruumi, kerge käsitsemine
 Kõrge soojusisolatsiooni koefitsient
 Vastupidav, kuna ei mädane
 Veekindel
 Kondensatsioonirisk puudub
 Külmasildu ei teki
 Helisummutus
 Närilistele raskesti seeditav
 Tulepüsivusklass Bs1d0
 Soodne tervisele
 Lihtne paigaldamine
 10-aastane garantii
 Taaskasutatav
Aluthermo® – efektiivne, õhuke, lihtne paigaldada

## Slide 31
TOOTMINE BELGIAS
ALUTHERMO SA
Steinkelt, Galhausen 23
4780 Sankt Vith
BELGIA
Tel.: +32(0)80 – 77 10 28
Faks: +32(0)80 – 54 90 29
info@aluthermo.com
www.aluthermo.com

## Slide 32
TÄNAME TEID
TÄHELEPANU EEST!